
****

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ - Φωτοαντιγραφικό χαρτί**

**Αφορά την αριθμ. 10834/28-05-2021 διακήρυξη του Συνοπτικού διαγωνισμού** προμήθειας toner -γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για το έτος 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  | Απαίτηση Δήμου Πρέβεζας | Απάντηση προμηθευτή  (ΝΑΙ – ΟΧΙ) |
|  | Τήρηση προδιαγραφών | Ο ανάδοχος έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων τα οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. |  |
|  | Εγγυήσεις | Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε χρονικό διάστημα έξη μηνών από την παραλαβή,  σε περίπτωση που κάποια δεσμίδα χαρτιού δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα (π.χ. έχει ελαττώματα στην επιφάνεια, οι άκρες δεν είναι κομμένες σωστά, υπάρχουν κατεστραμμένα / ελαττωματικά φύλλα ή προκαλούνται προβλήματα τροφοδοσίας στους εκτυπωτές / φωτοαντιγραφικά),  αυτή θα επιστρέφεται και θα πρέπει να αντικαθίσταται με νέα.  Σε περίπτωση που εξαιτίας της ποιότητας του χαρτιού δημιουργηθούν βλάβες στα εκτυπωτικά ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με το κόστος επισκευής τους. |  |
|  | Μάζα (βάρος) (EN ISO 536) | 80 gr/m2 ±2%, 160 gr/m2 ±2%. |  |
|  | Σύσταση (ISO 9184-3) | 100% χημικός πολτός με ανοχή ±5% |  |
|  | Διεύθυνση μηχανής (EN 644) | Παράλληλα στη μεγαλύτερη διάσταση. |  |
|  | Πάχος (EN 20534) | 100 μm ± 5% |  |
|  | Ανθεκτικότητα σε υγρασία | Έως 65% |  |
|  | Περιεκτικότητα σε υγρασία (EN 20287) | 4,7% ± 0,9% |  |
|  | Περιεκτικότητα σε τέφρα (ISO 2144) | Max 13% |  |
|  | Τιμή PH (ISO 6588) | 7,5 - 8,5 |  |
|  | Αδιαφάνεια (ISO 2471) | Min 88% |  |
|  | Λευκότητα (ASTM E-313) | Min 110% (λευκό χαρτί) |  |
|  | Επιφανειακή ηλεκτροστατική αντίσταση (ASTM D-4949) | 108 - 1011 Ω |  |
|  | Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen (ISO 8791-2) | 230 ± 100 ml/min |  |
|  | Επιφανειακή συνοχή ινών (Dennisson) | Min 16 |  |
|  | Αντοχή στο χνούδιασμα (ISO 3783) | Min 1,2 m/s (μοντέλο εκκρεμές) Min 2,4 m/s (μοντέλο ηλεκτρικό) |  |
|  | Διαστάσεις (ISO 216) | 210 mm X 297 mm (A4) 420 mm X 297 mm (A3) |  |
|  | Χρώμα χαρτιού | Λευκό |  |
|  | Υφή επιφάνειας | Λεία ματ |  |
|  | Χρήση | Να είναι για επαγγελματική χρήση, κατάλληλο για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις σε εκτυπωτές laser και inkjet, σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα υψηλής ταχύτητας και σε FAX.  Να μην απαιτείται ειδική μεταχείριση ή ειδικές συνθήκες χρήσης & αποθήκευσης. |  |
|  | Όψη εκτύπωσης | Κατάλληλο για απευθείας εκτύπωση του πρωτότυπου και στις δύο όψεις. |  |
|  | Μακροσκοπική εμφάνιση | Τα φύλλα θα είναι λεία χωρίς στίγματα, κηλίδες, αποξέσεις, ραβδώσεις ή άλλες ατέλειες και θα περνούν από τα μηχανήματα χωρίς να αφήνουν χνούδι.  Η επιφάνεια των πλευρών θα είναι τέλεια χωρίς υπολείμματα κοπής (ξεφτίσματα).  Η κοπή των φύλλων κάθε δεσμίδας θα είναι εντελώς λεία ως προς τις ακμές του και δεν θα παρουσιάζει επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού.  Θα έχει : Ικανοποιητική αντοχή στον εφελκυσμό και στη διάσχιση για προστασία του εξοπλισμού σε περιπτώσεις εμπλοκών ή κατά τη διαδικασία απεμπλοκής χαρτιού από τους χρήστες.  Βέλτιστη σκληρότητα και δυσκαμψία φύλλων προς αποφυγή αστοχιών στη τροφοδοσία. |  |
|  | Συσκευασία - Αποθήκευση | Το χαρτί θα είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ο αριθμός των φύλλων θα είναι ακριβής και τα φύλλα θα είναι όλα της ίδιας διάστασης, ποιότητας και κατηγορίας και δεν θα είναι τσαλακωμένα, σχισμένα ή ελαττωματικά.  Οι δεσμίδες θα είναι συσκευασμένες εντός αδιάβροχου περιτυλίγματος (πλαστικοποιημένο χαρτί) για την προφύλαξη του χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος.  Οι δεσμίδες θα εγκιβωτίζονται κατά πεντάδες σε κιβώτια από χαρτόνι. Η συσκευασία θα έχει κατάλληλη μηχανική αντοχή, δεμένη με πλαστικό ημίσκληρο ιμάντα για ευκολία μεταφοράς και αποθήκευσης.  Δεν θα επηρεάζεται από μεγάλο χρονικό διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες εσωτερικού χώρου (*χαμηλά ποσοστά απορρόφησης υγρασίας, ώστε να μην απαιτείται ειδική μεταχείριση και υπερβολικές προφυλάξεις πριν από τη χρησιμοποίησή του, επίσης να μην παρουσιάζει ευαισθησία σε κανονικό φωτισμό γραφείου*). |  |
|  | Αναγραφόμενα στοιχεία | Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να αναγράφεται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:  —Το είδος του χαρτιού.  —Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του χαρτιού.  —Οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων.  —Η μάζα του (βάρος) σε g/m2.  Στο εξωτερικό κιβώτιο της συσκευασίας, εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις, θα αναγράφεται:  —Ο αριθμός των δεσμίδων που περιέχονται.  —Ο κωδικός προϊόντος του χαρτιού. |  |

|  |
| --- |
| …………………..……/2021 |
| Ο νόμιμος εκπρόσωπος |
| (ΠΡΟΣΟΧΗ : Ευανάγνωστα *σφραγίδα επιχείρησης, ονοματεπώνυμο & υπογραφή* *εκπροσώπου*) |